Н.Д. Белоусова

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Материаловедение»

Для студентов специальности

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного

оборудования (по отраслям)

Белоусова Н.Д. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ по учебной дисциплине «Материаловедение» для студентов специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям). – Муравленко: Муравленковский многопрофильный колледж, 2016. – 15 с.

Методические рекомендации рассмотрены, утверждены и рекомендованы к использованию на заседании предметной (цикловой) комиссии общепрофессиональных и нефтепромысловых дисциплин. Протокол № 2 от 15.10.2016 г.

Автор-составитель:

Белоусова Наталья Дмитриевна, преподаватель Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Муравленковский многопрофильный колледж»

Эксперт:

Яроцкая Алла Алексеевна, методист Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Муравленковский многопрофильный колледж»

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ являются частью Учебно-методического комплекса основной профессиональной образовательной программы специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям).

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ адресованы студентам очной формы обучения и включают в себя цель, задачи, темы, задания самостоятельных работ студентов и методические рекомендации по их выполнению.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Уважаемый студент!

Данные методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ предназначены для совершенствования теоретических знаний по дисциплине «Материаловедение» для специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям).

Цель самостоятельной работы - применение в практике методов самообучения, самообразования для ориентации в профессиональном и информационном поле.

Задачи самостоятельной работы сформировать

умения:

- работать с нормативными документами для выбора материалов с целью обеспечения требуемых характеристик изделий;

- определять свойства конструкционных и строительных материалов;

- расшифровывать маркировку металлов и сплавов;

- использовать информацию в существующих источниках литературы и интернета;

- построения и анализ типовых диаграмм состояния двухкомпонентных систем.

компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

Китайская мудрость гласит: «Скажи мне и я забуду. Покажи мне и я запомню. Дай мне действовать самому, и я научусь». Именно поэтому в Вашей учебной деятельности присутствует самостоятельная работа. А как выполнять различные виды самостоятельной работы подскажут Вам данные методические рекомендации.

Желаем Вам успехов!

| Содержание |  |
| --- | --- |
| Пояснительная записка | 3 |
| Темы, задания для самостоятельной работы и методические рекомендации по их выполнению | 5 |
| Список использованных источников | 15 |

Темы, задания для самостоятельной работы и методические рекомендации по их выполнению

Введение

1 Написание эссе по теме «Значение материаловедения в моей будущей специальности».

Методические рекомендации по написанию эссе

Эссе – сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения.

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных умозаключений.

Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы, выводы, обобщающие авторскую позицию.

При формулировании цели обратите внимание на следующие вопросы:

Почему выбрали эту тему?

В чем состоит актуальность выбранной темы?

Какие другие примеры подходов или практических решений по данной теме Вам известны?

В чем состоит новизна предлагаемого подхода?

Конкретная задача в рамках темы, на решение которой направлено эссе?

Содержание эссе:

Актуальность темы, поставленные задачи.

Анализ мер, предпринимаемых государством, властями, государственными учреждениями, частными лицами, для решения актуальных задач в выбранной области.

Изложение собственного подхода.

Необходимые ресурсы и план мероприятий для воплощения данного подхода.

Практические рекомендации.

Перспективы использования данного подхода.

Тема 1.1 Строение и свойства материалов

2  Составление схемы зависимости свойств материала от типа связей между атомами

Методические рекомендации по составлению схем

Схема-это упрощенное описание, изложение чего-либо в общих, главных чертах.

Алгоритм выполнения схемы:

1 Подберите необходимый материал, раскрывающий содержание схемы.

2 Систематизируйте материал по темам схем.

3 Выберите основные схемы, которые должны раскрыть суть темы.

4 Выполните схемы стараясь максимально раскрыть суть темы.

5 Внимательно просмотрите схемы, исправьте ошибки, и по необходимости дополните схему.

3 Подготовка сообщения по темам: «Жидкие кристаллы». «Связь между составом, строением и свойствами сплавов».

Методические рекомендации по подготовке сообщений

Сообщение - это устный монолог не более 4 минут, содержащий научную информацию.

Этапы подготовки сообщения:

1 Определение цели сообщения.

2 Подбор необходимого материала, определяющего содержание сообщения

3 Составление плана сообщения, распределение собранного материала в необходимой логической последовательности.

4 Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.

5 Написание сообщения.

7 Заучивание, запоминание текста сообщения.

8 Выступление с сообщением, которое должно содержать:

-название сообщения;

-сообщение основной идеи;

-современную оценку предмета изложения;

-краткое перечисление рассматриваемых вопросов.

Тема 1.2 Формирование структуры литых материалов

4 Подготовка реферата по теме: Исследование влияния окружающей среды на процесс кристаллизации

Методические рекомендации по подготовке реферата

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения.

Реферат состоит из нескольких частей:

1 Титульный лист.

2 Содержание (в нем последовательно указываются пункты доклада, страницы, с которых начинается каждый пункт).

3 Введение (формулируется суть рассматриваемой проблемы, обосновывается актуальность и значимость темы в современном мире).

4 Основная часть (основная часть состоит из нескольких разделов, каждый из которых последовательно раскрывает тему реферата, утверждения подтверждаются доказательствами).

5 Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме реферата).

6  Список использованных источников.

5 Составление кроссворда по теме: Виды ликвации и методы их устранения

Методические рекомендации по составлению кроссворда

Кроссворд – игра-задача, в которой фигура из рядов пустых клеток заполняется перекрещивающимися словами со значениями, заданными по условиям игры.

При составлении кроссвордов необходимо придерживаться принципов наглядности и доступности:

( не допускается наличие незаполненных клеток в сетке кроссворда;

( не допускаются случайные буквосочетания и пересечения;

( загаданные слова должны быть именами существительными в именительном падеже единственного числа;

( двухбуквенные слова должны иметь два пересечения;

( трехбуквенные слова должны иметь не менее двух пересечений;

( не допускаются аббревиатуры (ДВС и т.д.), сокращения (коленвал и др.);

( не рекомендуется большое количество двухбуквенных слов;

( все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно отпечатаны

Тема 1.3 Диаграммы состояния металлов и сплавов

6 Решение задач по анализу диаграмм состояния двойных металлических сплавов

Таблица 1 – Исходные данные

| № | Наименование диаграмма состояния | Содержание компонентов |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Свинец-сурьма» | 92 % и 64 % свинца |
| 2 | «Медь-никель» | 25 % и 80 % никеля. |
| 3 | «Медь-серебро» | 30 % и 80 % серебра |
| 4 | «Магний-кальций» | 18 % и 40 % кальция |

Таблица 2 – Критические точки сплавов

| Содержание компонентов (концентрация сплава системы Pb-Sb) | Температура кристаллизации, °С |
| --- | --- |
| Pb | Sb | начало | конец |
| 95 | 5 |  |  |
| 90 | 10 |  |  |
| 80 | 20 |  |  |
| 20 | 80 |  |  |

Методические рекомендации по анализу диаграмм

состояния двойных металлических сплавов

Диаграмма состояния показывает изменение состояния сплавов в зависимости от их концентрации и температуры. По диаграмме можно судить о структурных превращениях, происходящих в любом сплаве данной системы при нагревании и медленном охлаждении. Имея диаграмму состояния, можно заранее определять технологические и механические свойства всех сплавов данной системы. Она позволяет также установить температуры начала и конца кристаллизации сплавов, что имеет большое практическое значение. Кроме того, диаграмма состояния позволяет выбрать из данной системы сплавы определенного состава, наиболее удовлетворяющие требованиям практики.

Построение диаграммы состояния двойных сплавов термическим методом.

Существует много методов построения. Наиболее простым из них является метод, при котором используются результаты термического анализа. Сущность его состоит в том, что на основании опытных данных строят кривые охлаждения для сплавов одной системы, но разной концентрации. По остановкам и перегибам на этих кривых, вызванным тепловым эффектом превращений, определяют  критические точки и по ним строят диаграмму состояния в координатах температура - концентрация.

Для построения диаграммы состояния сплавов системы Pb-Sb необходимо экспериментально получить кривые охлаждения для серии сплавов данной системы, а также кривые охлаждения чистого свинца и сурьмы. На рисунок 1 приведены шесть кривых охлаждения:

чистого свинца – I;

сплава, состоящего из 5 % сурьмы и 95 % свинца, - II;

сплава, состоящего из 10 % сурьмы и 90 % свинца, - III

сплава, состоящего из 5 % сурьмы и 95 % свинца, - IV;

сплава, состоящего из 5 % сурьмы и 95 % свинца, - V;

чистой сурьмы – VI.

Полученные критические точки перенесем на диаграмму состояния, на которой по горизонтальной оси откладываем в определенном масштабе процентное содержание сурьмы, а по вертикальной оси – температуры. Из отмеченных на горизонтальной оси точек восстанавливаем перпендикуляры. На них откладываем соответствующие критические температуры, полученные опытным путем. При этом на крайних вертикальных прямых откладываем критические температуры простых металлов: слева - свинца (0 % Sb) – 327 °С, справа – сурьмы (100 % Sb) – 631 °С. На промежуточных перпендикулярах отмечаем температуры начала и конца кристаллизации соответствующих сплавов (рисунок 1, кривые I, II, III, IV, V). Соединив полученные точки начала и конца кристаллизации сплавов плавными линиями, получим диаграмму состояния сплавов системы свинец – сурьма.

7 Решение задач по анализу диаграммы «Железо-цементит»

Решение вариативных задач «Графическое изображение диаграммы состояния «Fe-C» с определением критических точек для различных марок сталей и чугунов».

Задание 1. Охарактеризуйте сплав с содержанием углерода 3 % при температурах 1350, 1180 и 1130 °С.

Задание 2. Пользуясь диаграммой состояния железоуглеродистых сплавов, укажите, какие превращения происходят в сталях с содержанием углерода 0,45; 0,8 и 1,2 % углерода при охлаждении жидкого раствора до комнатной температуры. Для каждого превращения укажите примерные температуры.

Задание 3. Для чугунов с содержанием углерода 3; 4,3 и 5 % опишите все превращения с указанием соответствующих температур (начиная от жидкого раствора до комнатной температуры).

Задание 4. Начертите диаграмму состояния «Железо-цементит», укажите структуры во всех областях. Определите температуры начала первичной и вторичной кристаллизации стали марок 60, У12 и чугуна с содержанием углерода 4,5% и 5,5%.

Задание 5. Пользуясь диаграммой состояния железо-углерод, определите для сплавов с содержанием углерода 0,4; 0,8; 1,3; 2,5 и 4,8 % температуры начала и окончания процесса первичной кристаллизации. Укажите состав этих сплавов между линиями ликвидуса и солидуса и после окончания кристаллизации. Какие из этих сплавов являются сталями, какие – чугунами? Данные сведите в таблицу 3.

Таблица 3 – Результаты решения задачи

| Содержание углерода % | Название сплава | Температура начала кристаллизации | Температура конца кристаллизации | Структура сплава между линиями ликвидуса и солидуса | Структура после завершения первичной кристаллизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,4 |  |  |  |  |  |
| 0,8 |  |  |  |  |  |
| 1,3 |  |  |  |  |  |
| 2,5 |  |  |  |  |  |
| 4,8 |  |  |  |  |  |

Методические рекомендации по решению вариативных задач

Задача - это цель, заданная в определенных условиях, решение задачи - процесс достижения поставленной цели, поиск необходимых для этого средств.

Решение задачи фактически сводится к использованию сформированного мыслительного действия, воспроизводству готового знания.

Такой вид мышления называют репродуктивным.

Алгоритм решения задач:

1 Внимательно прочитайте условие задания и уясните основной вопрос, представьте процессы и явления, описанные в условии.

2 Повторно прочтите условие для того, чтобы чётко представить основной вопрос, проблему, цель решения, заданные величины, опираясь на которые можно вести поиски решения.

3 Произведите краткую запись условия задания.

4 Если необходимо составьте таблицу, схему, рисунок или чертёж.

5 Определите метод решения задания, составьте план решения.

6 Запишите основные понятия, формулы, описывающие процессы, предложенные заданной системой.

7 Найдите решение в общем виде, выразив искомые величины через заданные.

8 Проверьте правильность решения задания.

9 Запишите ответ.

Пример решения задачи:

Пользуясь диаграммой состояния железо – углерод (рисунок 1), можно определить температуры начала и окончания кристаллизации для железоуглеродистого сплава с любой концентрацией.

Рисунок 1 - Диаграмма состояния сплава железо – углерод

Для этого находят нужную концентрацию, в этой точке восстанавливают перпендикуляр до пересечения с линиями начала и конца кристаллизации. Из полученных точек проводят горизонтали на оси температур и получают нужные критические точки.

Состав сплава заданной концентрации при любой температуре можно определить по диаграмме состояния (рисунок 1). Для этого из заданной точки нужно провести горизонталь.

Зоны, в которые она попадает, укажут на структурные составляющие сплава. Эвтектическому сплаву, получившему название ледебурит, соответствует на диаграмме точка С. Ледебурит является механической смесью аустенита и цементита.

Сплавы с содержанием углерода менее 4,3 % называются доэвтектическими, сплавы, у которых углерода более 4,3 %, - заэвтектическими. После окончания кристаллизации  при температуре 1130 °С доэвтектические чугуны будут состоять из аустенита и ледебурита. Заэвтектические чугуны будут состоять из первичного цементита и ледебурита.

В интервале температур от 1130 до 723 °С в доэвтектических чугунах будет выделяться вторичный цементит. Их структура в этом интервале температур: ледебурит + аустенит + вторичный цементит.

Ниже температуры 723 °С, когда аустенит превратится в перлит, структура станет такой: ледебурит + перлит + вторичный цементит. При комнатной температуре ледебурит будет состоять из перлита и цементита. Заэвтектические чугуны будут иметь следующую структуру: ледебурит + первичный цементит.

В сталях с содержанием углерода 0,83 % распад аустенита происходит при постоянной и притом самой низкой температуре 723 °С – точка S. При этом в условиях медленного охлаждения образуется механическая смесь феррита и цементита, которая называется перлитом.

Стали с содержанием углерода менее 0,83 % называются доэвтектоидными.

Заэвтектоидные стали содержат более 0,83 % углерода. Ниже температуры 723 °С доэвтектоидная сталь будет иметь структуру: феррит + перлит, а заэвтектоидная сталь – перлит + вторичный цементит.

Тема 1.5 Методы изучения свойств металлов

8 Решение задач на определение механических свойств материалов

Вариант 1

1 Переведите значение твёрдости изделия из углеродистой стали 461 НВ в HV и HRC. Найдите значение предела прочности при растяжении этого образца.

2 Определите временное сопротивление разрыву при растяжении образца из углеродистой стали диаметром 20 мм, который при испытании на растяжение выдержал наибольшую нагрузку 157 кН.

# Вариант 2

1 Переведите значение твёрдости изделия из хромистой стали 262 НВ в HV и HRА. Найдите значение предела прочности при растяжении этого образца.

2 Определите ударную вязкость образца, если на его разрушение была затрачена работа, равная 90 Дж. Сечение образца в месте надреза 8,5 х 10,2 мм.

Вариант 3

1 Переведите значение твёрдости изделия из никелевой стали 22 HRC в HV и НВ. Найдите значение предела прочности при растяжении этого образца.

2 Вычислите относительное удлинение, если расчётная длина стального образца до испытания была 100 мм, а после разрыва стала 120 мм.

Вариант 4

1 Переведите значение твёрдости изделия из хромистой стали 97HRВ в НВ и HV. Найдите значение предела прочности при растяжении этого образца.

2 Определите относительное сужение образца, если его первоначальный диаметр 20 мм, а после разрыва 17 мм.

Вариант 5

1 Переведите значение твёрдости изделия из углеродистой стали 67 HRА в НВ и HV. Найдите значение предела прочности при растяжении этого образца.

2 Определите, какой из двух материалов прочнее и во сколько раз, если при испытании на растяжение два образца Д1=10 мм и Д2=20 мм из разных металлических материалов выдержали без разрушения одинаковую максимальную нагрузку 40 кН.

Тема 1.6 Термическая и химико-термическая обработка металлов и сплавов

9 Составление сравнительных таблиц: «Виды термической обработки материалов», «Виды химико-термической обработки материалов

10 Составление сравнительной таблицы: «Виды химико-термической обработки материалов»

Методические рекомендации по составлению сравнительных таблиц

Таблица - краткое систематизированное изложение фактов на предложенную тему.

Алгоритм выполнения таблицы:

1 Подберите необходимый материал, раскрывающий содержание таблицы.

2 Систематизируйте материал по темам таблиц.

3 Выберите основные таблицы, которые должны раскрыть суть темы.

4 Выполните схемы таблицы стараясь максимально раскрыть суть темы.

5 Внимательно просмотрите таблицы, исправьте ошибки, и по необходимости дополните таблицу.

Раздел 2 Материалы, применяемые в машино- и приборостроении

Тема 2.1 Конструкционные материалы

11 Расшифровка марок углеродистых сталей и определение механических свойств помощью справочной литературы

| 1 | БСт3кп, У11, 50, А40Г, 12К. | 6 | ВСт2кп, 30пс, У7, A11, 22K |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 20пс, А20, Ст6, У13А, 15К | 7 | Ст4пс2, 55, У8, АС14, 29К |
| 3 | Ст5ГпсЗ, 15кп, У13, А30, 16К | 8 | ВСт3Г, 08пс, У8А ,АС40, К14 |
| 4 | ВСт2пс2, 45, А45Е, У12А, 18K | 9 | БСт5сп, 35пс, У9, АС35Г2. К17 |
| 5 | БСт3пс, 50Г, 25сп, У11, 20K | 10 | Ст5пс3, 30кп, У10, АС45Г2, К24 |

12 Расшифровка марок легированных сталей и определение механических свойств помощью справочной литературы

| 1 | 35ХМ, 30ХН3А, 16ГС, 40ХФА, 34ХН3М |
| --- | --- |
| 2 | 16ГНМА, 38Х2МЮА, 12Х1МФ, 35Г2, 12Х2МФСР |
| 3 | 06ГФБА-А, 30Х, 18Х2Н4МА, 12ХН3А, 10Х15Н19С3Б1-Ш |
| 4 | 20Н3ДМА, 15Х5М, 25Х2М1Ф, 45Х14Н14В2М, 38ХА |
| 5 | 10ГН2МФА-Ш, 36Х2Н2МФА, 12Х13, 18Г2АФпс, 15ХФ |
| 6 | 15Х2НМФА, 40Х1НВА, 09Х14Н19В2БР, 30ХМА, 40Г2 |
| 7 | ХН80ТБЮ, 34ХМА, 10Г2, 08Х18Н10Т, 25Х13Н2 |
| 8 | 25ХГФ, ХВСГ, 14Х17Н2, 12Х2НМФА, 10Х11Н20Т3Р |
| 9 | 9ХН65ВМТЮ, 50ХГФА, ХН65ВМТЮ, ХН77ТЮР, 40Х9С2 |
| 10 | 70С3А, В2Ф, 14Х17Н2, Х20Н80, 15Х11МФ |

Методические рекомендации по расшифровке марок сталей

Углеродистые стали обыкновенного качества обозначают буквами Ст и цифрами от 0 до 6.  Цифры – это условный номер марки. Чем больше число, тем больше содержание углерода, выше прочность и ниже пластичность. Перед символом Ст указывают группу гарантированных свойст: А, Б, В. Если указание о группе отсутствует, значит предполагается группа А. После номера марки стали указывают степень раскисления: кп - кипящая, пс - полуспокойная, сп - спокойная сталь.

Качественную углеродистую сталь маркируют двузначными числами, которые обозначают содержание углерода в сотых долях процента, и поставляют с гарантированными показателями химического состава и механических свойств. По степени раскисления сталь подразделяют на кипящую (кп), полуспокойную (пс), спокойную (без указания индекса). Буква Г в марках сталей указывает на повышенное содержание марганца (до 1%)

Автоматную сталь маркируют буквой А и цифрами, показывающими среднее содержание углерода в сотых долях процента.

Углеродистые инструментальные стали обозначают буквой «У», цифры указывают на содержание углерода в десятых долях процента. Буква Г после цифры означает, что сталь имеет повышенное содержание марганца. Марка инструментальной углеродистой стали высокого качества имеет букву А.

Легированные стали маркируются комбинацией цифр и заглавных букв алфавита. Первые две цифры обозначают содержание углерода в сотых долях процента. Следующие буквы являются сокращенным обозначением элемента. Цифры, стоящие после букв, обозначают содержание этого элемента в целых процентах. Если за буквой не стоит цифра, значит содержание этого элемента до 1%. Качественные дополнительные показатели пониженное содержание примесей типа серы и фосфата обозначаются буквой — А (высококачественная) или Ш (особовысококачественная), в конце обозначения, например (12 ХНЗА, 18ХГ-Ш).

Таблица 8 – Обозначение легирующих элементов

| Ю-Al Алюминий | C-Si Кремний | А- N Азот (если буква стоит не в начале и не в конце марки) |
| --- | --- | --- |
| Р-В Бор (если буква стоит не в начале марки) | Г- Mn Марганец | Д –Cu Медь |
| Ф-V Ванадий | М-Мо Молибден | Е-Se Селен |
| В-W Вольфрам | Н-Ni Никель | Ц-Zr Цирконий |
| Ж-Fe Железо | T-Ti Титан | Б-Nb Ниобий |
| К- Co Кобальт | Т-Та - Тантал | Х- Cr Хром |
| Ю – Al Алюминий | П – Р Фосфор | Ч - редкоземельные металлы: Церий (Ce), неодим (Nd), лантан (La) |

## В начале марки легированных сталей могут также присутствовать дополнительные обозначения:

Р - быстрорежущая, после буквы Р сразу ставится число, указывающее содержание вольфрама в процентах. Также все быстрорежущие стали содержат 4% хрома (Х).

Ш - шарикоподшипниковая, содержание хрома указывается в десятых долях процента (например, сталь ШХ4 содержит 0,4% хрома);

А - автоматная (не путайте с буквой А в конце названия, говорящей о чистоте стали!);

Э - электротехническая.

Пример решения задач по расшифровке марок стали

ВСт3сп - сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества, группы В, поставляемая с гарантированным химическим составом и механическими свойствами, номер 3, спокойная.

25ХНГ2МА – легированная сталь, содержание  углерода в сотых долях % - 0,25 %

Х - содержание хрома 1%, Н - содержание никеля 1 %, Г2 - содержание марганца 2 %

М - содержание молибдена 0,2-0,3 %, А (в конце марки стали) – высококачественная

У12 - инструментальная углеродистая сталь, содержание углерода 1,2 %

Методические рекомендации по определению механических свойств с помощью справочной литературы

Механические свойства сталей указанных марок определяют с помощью марочников. Марочники содержит номенклатуру марок сталей, наиболее широко применяемых на машиностроительных предприятиях, и сведения справочного характера о химическом составе сталей, механических свойствах и твердости заготовок или готовых деталей в зависимости от размеров их поперечного сечения и режима термической обработки, примерном назначении, основных технологических свойствах.

Каждый марочник обязательно содержит вступительную статью, объясняющую как им надо пользоваться.

Алгоритм работы с марочником по определению механических свойств:

- найдите заданную марку стали по содержанию марочника;

- откройте, указанную станицу в содержании марочника;

- заполните таблицу 1.

Таблица 9 - Механические свойства при комнатной температуре

| σ0,2, Н/мм2 | σв, Н/мм2 | δ, % | ψ, % | KCU, Дж/см2 | НВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Тема 2.2 Материалы с особыми технологическими свойствами

13 Определение свойства чугунов по марке и с помощью справочной литературы.

1 СЧ 10, ВЧ 38-17, КЧ 30-6, АСЧ-1.

2 СЧ 25, ВЧ 42-12, КЧ 37-12, АЧВ-2.

3 СЧ15, ВЧ45-5, КЧ50-4, АЧК-2.

4 СЧ20, ВЧ 60-2, КЧ 45-6, АСЧ-2,

5 СЧ45, ВЧ70-3, КЧ 35-10, АКЧ-1.

Методические рекомендации по расшифровке марок чугунов

Чугуны маркируется двумя буквами «СЧ» - серый чугун; «ВЧ» - высокопрочный чугун; «КЧ» - ковкий чугун и двумя цифрами, соответствующими минимальному значению временного сопротивления при растяжении.

Для работы в узлах трения со смазкой применяют отливки из антифрикционного чугуна. Они маркируются: АЧ – антифрикционный чугун: С – серый, В – высокопрочный, К – ковкий. Цифра обозначает порядковый номер.

Пример решения задач по определению свойств чугуна с помощью справочной

литературы

Таблица 10 - Механические свойства чугуна

| Чугун | σв, МПа | δ, % | HB | Структура металлической основы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СЧ15 | 150 | - | 1630-2290 | Феррит |

14 Определение свойства медных сплавов по марке и с помощью справочной литературы

1 Л80, БрОЦН3-7-5, ЛК80-3, БрАЖС7-1,5-1,5.

2 Л68, БрОЦС5-5-5, ЛЦ40Мц3Ж, БрАЖН11-6-6.

3 ЛС59-1Л, БрАЖ9-4, ЛЦ23А6Ж3Мц2, БрЦр0,7.

4 ЛМцС58-2-2, БрАМц9-2Л, Л59, БрБНТ1,9.

5 ЛМцЖ55-3-1, БрБ2, Л96, БрО10Ф1.

Методические рекомендации по расшифровке марок медных сплавов

Различают следующие типы медных сплавов: латуни, бронзы. Сплав обозначают начальной буквой Л - латунь. В литейных латунях, далее следуют первые буквы основных элементов образующих сплавов: Ц - цинк, О - олово, Мц - марганец, Ж - железо, Ф - фосфор, Б - бериллий и т. д. Цифры, следующие за буквами, указывают на количество легирующего элемента в процентах. Например, ЛАЖМц66-6-3-2 алюминиевожелезомарганцовистая латунь, содержащая 66% меди, 6% алюминия, 3% железа, и 2% марганца, остальное – цинк. В деформируемых латунях после буквы «Л» указывают количество меди в процентах. Например, Л90 (томпак), латунь, содержащая 90% меди, остальное - цинк.

Бронзы маркируют буквами Бр, правее ставят элементы, входящие в бронзу: О - олово, Ц - цинк, С - свинец, А - алюминий, Ж - железо, Мц - марганец и др. Затем ставят цифры., обозначающие среднее содержание элементов в процентах (цифру, обозначающую содержание меди в бронзе, не ставят). Например, марка БрОЦС5-5-5 означает, что бронза содержит олова, свинца и цинка по 5%, остальное - медь (85%).

Пример решения задач по определению свойств бронзовых сплавов

БрОЦ4-3 - деформируемая бронза

Таблица 11 - Механические свойства бронзы

| σ0,2, МПа | σв, МПа | δ, % | Е, ГПа | НВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 350 | 40 | 85 | 600 |

Тема 2.5 Материалы с малой плотностью

15 Составить сравнительную таблицу «Алюминиевые сплавы»

Методические рекомендации по составлению сравнительных таблиц

Таблица - краткое систематизированное изложение фактов на предложенную тему.

Алгоритм выполнения таблицы:

1 Подберите необходимый материал, раскрывающий содержание таблицы.

2 Систематизируйте материал по темам таблиц.

3 Выберите основные таблицы, которые должны раскрыть суть темы.

4 Выполните схемы таблицы стараясь максимально раскрыть суть темы.

5 Внимательно просмотрите таблицы, исправьте ошибки, и по необходимости дополните таблицу.

Тема 2.7 Материалы, устойчивые к воздействию температуры и рабочей среды

16 Составить схему: «Виды коррозионных разрушений»

Методические рекомендации по составлению схем

Схема-это упрощенное описание, изложение чего-либо в общих, главных чертах.

Алгоритм выполнения схемы:

1 Подберите необходимый материал, раскрывающий содержание схемы.

2 Систематизируйте материал по темам схем.

3 Выберите основные схемы, которые должны раскрыть суть темы.

4 Выполните схемы стараясь максимально раскрыть суть темы.

5 Внимательно просмотрите схемы, исправьте ошибки, и по необходимости дополните схему.

Тема 2.8 Неметаллические материалы

17 Составление мини-лекции с презентацией для выступления в группе по теме:

Преимущество и недостатки пластмасс по сравнению металлическими материалами.

Методические рекомендации по подготовке мини-лекции

Лекция (лат. lectio — чтение) - устное систематическое и последовательное изложение материала по какой-либо проблеме, методу, теме и т. д

Мини-лекция – это публичный устный монолог, представляющее собой развёрнутое изложение определённой темы в течение 8-10 минут.

Этапы подготовки мини-лекции:

1 Определение цели мини-лекции.

2 Подбор необходимого материала, определяющего содержание мини-лекции.

3 Составление плана мини-лекции, распределение собранного материала в необходимой логической последовательности.

4 Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.

5 Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.

6 Написание мини-лекции.

7 Подготовка тезисов выступления.

8 Выступление с мини-лекцией должно содержать:

-название мини-лекции;

-сообщение основной идеи;

-современную оценку предмета изложения;

-краткое перечисление рассматриваемых вопросов.

18 Составление сравнительной таблицы: «Неметаллические материалы»

Тема 3.1 Материалы с особыми магнитными свойствами

19 Работа со справочной литературой по определению свойств магнитных материалов

| 1 | 10895; 79НМ; КСП37А; ЕХ3; ЮНД4 |
| --- | --- |
| 2 | МНМц40-1,5; Х15Н60; 33НК; 42НХТЮ; ЮНД8 |
| 3 | 20895; 80НХС; 1000НМ; ЕХ5К5; 32НКД |
| 4 | МНМц3-12; Х13Ю4; 36Н; 47НК; 2СЧ3 |
| 5 | 2411; 140ВТ; 32БА190; ММК8; КСП43 |

Пример решения задач по определению свойств магнитных материалов

Марка магнитомягкого феррита 4000НМ

Феррит 4000МН относится к Mn-Zn ферритам, он обладает высокой магнитной проницаемостью, но имеет относительно небольшое удельное электрическое сопротивление (103 до 105 Ом·м), что ограничивает его использование при высоких частотах (< 3 МГц). Феррит 4000НМ относится к первой группе, не содержит специальных добавок и используется в диапазоне частот до 1 МГц, когда не предъявляются повышенные требования к температурной стабильности начальной магнитной проницаемости.

Таблица 12 - Магнитные свойства:

| μ′н | ρ,Ом м | ƒкр, МГц, при tgδ=0,1 |
| --- | --- | --- |
| 4000 | 103 | 0,1 |

Тема 3.3 Материалы с особыми электрическими свойствами

20 Составление терминологического словаря

Методические рекомендации по составлению терминологического словаря

После изучения темы выпишите в тетрадь новые термины. Расположите их а алфавитном порядке. К каждому термину дайте определение, используя: записи лекционных и практических занятий; основной учебник; дополнительную справочную литературу; сайты Интернета. В скобках рядом с термином укажите использованные источники.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Арзомасов, Б. Н. Материаловедение: учебник для студ. высш. проф. образования./Б.Н. Арзамасов, А.А. Черепахин. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. -176с.

- Заплатин, В.Н. Справочное пособие по материаловедению (металлообработка): учеб. пособие для нач. проф. образования/ В.Н. Заплатин, Ю. И. Сапожников, А.В. Дубов, В.С. Новосёлов. – М.: Издательский центр «Академия».2009.- 224с.

- Зубченко, А.С. Марочник сталей и сплавов /А.С. Зубченко, М.М. Колосков, Ю.В. Каширский и др. - 2-е изд., доп. и исп. - М.: Машиностроение, 2003. -784 с.

- Никифоров, В. М. Технология металлов и других конструкционных материалов: Учебник для техникумов/ В.М. Никифоров. – 10-е изд., стер. - СПб.: Политехника, 2010. – 382 с.

- Солнцев, Ю.П., Вологжанина С.А. Материаловедение [Текст]: учебник для студентов учреждений СПО / Ю.П. Солнцев, С.А. Вологжанина. - 4-е изд., испр.  – М.: Издательский центр «Академия», 2011. -496 с.